| PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA REMONCIE NAWIERZCHNI I USPRAWNIENIU ODWODNIENIA UL. SZERSZNIKA, UL. SZEROKIEJ ORAZ UL. OLSZAKA W CIESZYNIE |
| --- |
| Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie |
| SPECYFIKACJE TECHNICZNE |
| FAZA PROJEKTU | DATA OPRACOWANIA |
| PB/PW | MAJ 2014 |
| GEOBUD GRZEGORZ SOJKA 43-424 Drogomyśl, ul. Konwaliowa 27 |

##### WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D-00.00.00      WYMAGANIA OGÓLNE.................................................................................................1

D-01.00.00      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE..................................................................................17

D-01.02.04      Rozbiórka elementów dróg......... ..................................................................................17

D-02.00.00      ROBOTY ZIEMNE.........................................................................................................20

D-02.01.01      Wykonanie wykopów.....................................................................................................20

D-03.00.00      ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO................................................................23

D-03.02.01      Kanalizacja deszczowa..................................................................................................23

D-04.00.00      PODBUDOWA...............................................................................................................32

D-04.01.01      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.................................................32

D-04.02.01      Warstwa odcinająca.......................................................................................................35

D-04.04.02      Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie...............................39

D-04.06.01      Podbudowa z chudego betonu......................................................................................42

D-05.00.00      NAWIERZCHNIA...........................................................................................................52

D-05.03.01      Nawierzchnia z kostki kamiennej...................................................................................52

D-05.03.11      Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.............................................................63

D-07.00.00      URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU................................................................66

D-07.02.01      Oznakowanie pionowe...................................................................................................66

D-10.00.00      ROBOTY INNE..............................................................................................................69

D-10.12.01      Rury ochronne...............................................................................................................69

D-10.12.02      Regulacja wysokościowa pokryw urządzeń podziemnych.............................................71

D-16.01.03      Izolacje ścian fundamentowych folią kubełkową............................................................73

B-13                Okładziny kamienne.......................................................................................................75