D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. Wstêp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno  8 cm.

1.2. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno mo¿e byæ wykonywane w celu:

usuniêcia warstwy w ca³oœci przed przebudow¹ konstrukcji drogi

1.3. Okreœlenia podstawowe

1.3.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreœlon¹ g³êbokoœæ.

2. materia³y

Nie wystêpuj¹.

3. sprzêt

3.1. Sprzêt do frezowania

Nale¿y stosowaæ frezarki drogowe umo¿liwiaj¹ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreœlon¹ g³êbokoœæ.

Frezarka powinna byæ sterowana elektronicznie i zapewniaæ zachowanie wymaganej równoœci oraz pochyleñ poprzecznych i pod³u¿nych powierzchni po frezowaniu. Do ma³ych robót (naprawy czêœci jezdni) In¿ynier mo¿e dopuœciæ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokoœæ bêbna frezuj¹cego powinna byæ dobrana zale¿nie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokoœæ bêbna mo¿e byæ dostosowana do szerokoœci skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu ca³ej jezdni szerokoœæ bêbna skrawaj¹cego powinna byæ co najmniej równa 1200 m.

Przy du¿ych robotach frezarki musz¹ byæ wyposa¿one w przenoœnik sfrezowanego materia³u, podaj¹cy go z jezdni na œrodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na g³êbokoœæ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materia³u do recyklingu na gor¹co w otaczarce, zaleca siê frezowanie wspó³bie¿ne, tzn.  takie, w którym kierunek obrotów bêbna skrawaj¹cego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgod¹ In¿yniera mo¿e byæ dopuszczone frezowanie przeciwbie¿ne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bêbna skrawaj¹cego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz¹, a poza nimi powinny, byæ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgod¹ In¿yniera mo¿na dopuœciæ frezarki bez tego systemu:

na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

na drogach miejskich, przy ma³ym zakresie robót.

Wykonawca mo¿e u¿ywaæ tylko frezarki zaakceptowane przez In¿yniera. Wykonawca powinien przedstawiæ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w¹tpliwoœci przeprowadziæ demonstracjê pracy frezarki, na w³asny koszt.

4. transport

4.1. Transport sfrezowanego materia³u

Transport sfrezowanego materia³u powinien byæ tak zorganizowany, aby zapewniæ pracê frezarki bez postojów. Materia³ mo¿e byæ wywo¿ony dowolnymi œrodkami transportowymi w miejsce wskazane przez In¿yniera.

5. wykonanie robót

5.1. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna byæ frezowana do g³êbokoœci, szerokoœci i pochyleñ zgodnych z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

Je¿eli frezowana nawierzchnia ma byæ oddana do ruchu bez u³o¿enia nowej warstwy œcieralnej, to jej tekstura powinna byæ jednorodna, z³o¿ona z nieci¹g³ych pr¹¿ków pod³u¿nych lub innych form geometrycznych, gwarantuj¹cych równoœæ, szorstkoœæ i estetyczny wygl¹d.

Je¿eli ruch drogowy ma byæ dopuszczony po sfrezowanej czêœci jezdni, to wówczas, ze wzglêdów bezpieczeñstwa nale¿y spe³niæ nastêpuj¹ce warunki:

nale¿y usun¹æ œciêty materia³ i oczyœciæ nawierzchniê,

przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokoœæ pod³u¿nych pionowych krawêdzi nie mo¿e przekraczaæ 40 mm,

przy lokalnych naprawach polegaj¹cych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawê¿nika (œcieku) dopuszcza siê wiêkszy uskok ni¿ okreœlono w pkt b), ale przy g³êbokoœci wiêkszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

krawêdzie poprzeczne na zakoñczenie dnia roboczego powinny byæ klinowo œciête.

5.2. Frezowanie warstwy œcieralnej przed u³o¿eniem nowej warstwy lub warstw

asfaltowych

Do frezowania nale¿y u¿yæ frezarek sterowanych elektronicznie, wzglêdem ustalonego poziomu odniesienia, zachowuj¹c spadki poprzeczne i niweletê drogi. Nawierzchnia powinna byæ sfrezowana na g³êbokoœæ projektowan¹ z dok³adnoœci¹ ( 5 mm.

5.3. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje wszystkie warstwy nawierzchni na g³êbokoœæ okreœlon¹ w dokumentacji projektowej.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów kontrolnych

Minimalna czêstotliwoœæ pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej

na zimno

| Lp. | W³aœciwoœæ nawierzchni | Minimalna czêstotliwoœæ pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Równoœæ pod³u¿na | ³at¹ 4-metrow¹ co 20 metrów |
| 2 | Równoœæ poprzeczna | ³at¹ 4-metrow¹ co 20 metrów |
| 3 | Spadki poprzeczne | co 50 m |
| 4 | Szerokoœæ frezowania | co 50 m |
| 5 | G³êbokoœæ frezowania | na bie¿¹co, wed³ug SST |

6.1.1. Równoœæ nawierzchni

Nierównoœci powierzchni po frezowaniu mierzone ³at¹ 4-metrow¹ zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny przekraczaæ 6 mm.

6.1.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹ ( 0,5%.

6.1.3. Szerokoœæ frezowania

Szerokoœæ frezowania powinna odpowiadaæ szerokoœci okreœlonej w dokumentacji projektowej z dok³adnoœci¹ ( 5 cm.

6.1.4. G³êbokoœæ frezowania

G³êbokoœæ frezowania powinna odpowiadaæ g³êbokoœci okreœlonej w dokumentacji projektowej z dok³adnoœci¹ ( 5 mm.

Powy¿sze ustalenia dotycz¹ce dok³adnoœci frezowania nie dotycz¹ wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny byæ okreœlone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikaj¹cych z przyjêtej technologii naprawy.

7. obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy).

8. odbiór robót

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robót,

frezowanie,

transport sfrezowanego materia³u,

przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹.