D-10.12.02. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA POKRYW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

1.	WSTĘP

ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót związanych z regulacją wysokościową wszelkiego rodzaju włazów i pokryw urządzeń podziemnych w związku ze zmianą niwelety ciągów pieszych, rowerowych lub jezdni ulicy.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Podkładki dystansowe

Bloczki betonowe z betonu B20 o wymiarach 6,5x 12x25cm.

Pierścienie regulacyjne z betonu B20 o średnicy dobranej do średnicy kołnieża włazów.

Cegła kanalizacyjna zgodna z normią PN-76/B-12037

2.2.	Cement

Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5 (np. portlandzki CEM I).

2.3.	Woda

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

2.4.	Piasek

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711.

2.5.	Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.6.	Pierścienie żelbetowe odciążające

Zastosowano pierścienie żelbetowe odciążające prefabrykowane, wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą St3S.

2.7.	Płyty żelbetowe odciążające

Zastosowano płyty żelbetowe prefabrykowane o grubości 12cm wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą St3S.

2.8.	Armatura żeliwna

Istniejąca lub nowa klasy D400 dla włazów zlokalizowanych w jezdni lub w zjazdach.

3.	SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego

sprzętu:

- samochodów do przewozu materiałów,

- drobnego sprzętu pomocniczego do robót ręcznych,

4.	TRANSPORT.

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed przemieszczaniem się (bloczki betonowe) oraz w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami (kruszywo, cement).

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Regulacja wysokościowa

Pokrywy przeznaczone do regulacji wysokościowej należy dopasować do poziomu projektowanego chodnika (ścieżki rowerowej) lub jezdni. Nowy poziom pokrywy powinien być w poziomie nawierzchni lub maksymalnie 5mm poniżej lub powyżej (nie dotyczy wpustów deszczowych) docelowego poziomu nawierzchni. Do regulacji wysokościowej należy stosować podkładki z bloczków betonowych, pierścieni dystansowych lub cegły kanalizacyjnej, układanych na zaprawie cementowej. Dopuszcza się, za zgodą Inżyniera, każdy inny sposób regulacji wysokościowej pokryw.

Uwaga – w przypadku, gdy włazy wpustów deszczowych lub studni kanalizacyjnych na istniejącej sieci kanalizacji docelowo zlokalizowanej w jezdni nie posiadają płyt i pierścieni odciążających należy je dodatkowo zabudować oraz zastosować nowe pokrywy przystosowane dla klasy obciążenia D400. Ponadto w cenie kontraktowej należy uwzględnić konieczność wymiany ostatniego kręgu betonowego.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu wykonania regulacji wysokościowej.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest [szt].

8.	ODBIÓR ROBÓT

Pokrywy po regulacji podlegają odbiorowi końcowemu.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa 1 sztuki wyregulowanego włazu (pokrywy) obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiału i sprzętu,

- ew. rozebranie nawierzchni,

- zdjęcie pokryw i włazów,

- ewentualna wymiana ostatniego kręgu w studniach kanalizacyjnych,

- ewentualny montaż pierścieni odciążających,

- ewentualny montaż płyt odciążających,

- wykonanie nadbudowy pod pokrywy,

- ponowny montaż pokryw,

- ewentualna wymiana pokryw na nowe klasy D400 – dla studni w jezdni,

- ew. odtworzenie nawierzchni,

- koszt nadzoru przedstawiciela właściciela danej sieci uzbrojenia terenu.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.