D-16.01.03 IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH FOLIĄ KUBEŁKOWĄ

1.	WSTĘP

ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót związanych z izolacją ścian fundamentowych folią kubełkową.

2.	MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do ww. robót jest :

2.1. Folia kubełkowa:

- rodzaj materiału – polietylen wysokiej gęstości,

- grubość ok. 0,6 mm

- wysokość wytłoczenia – 8-9 mm

- odporność na ciśnienie-  ok. 250 kN/m2

- wytrzymałość na temperatury - -30(C do +80(C

- właściwości chemiczne – nie ulega rozkładowi, odporna na działanie substancji chemicznych, odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych

- klasyfikacja ogniowa – B-2

Wg odpowiednich aprobat technicznych

2.2  Listwa końcowa do folii kubełkowej

wg odpowiednich aprobat technicznych

2.3. Gwoździe z podkładkami do folii kubełkowej

wg odpowiednich aprobat technicznych

3.	SPRZĘT

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu odpowiedniego do danego rodzaju robót.

4.	TRANSPORT.

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zgodnymi z wymaganiami producentów materiałów.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Przygotowanie podłoży

Powierzchnia podłoża powinna być mocna i równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża, a łatą kontrolną o dł. 2 m nie może być większy niż 10 mm. Wszelkie nierówności powinny być wyrównane zaprawą cem.-wap.. Montaż folii kubełkowej jest możliwy po min. 7 dniach od dnia wykonania wyrównania.

5.2.	Wykonanie izolacji pionowej ścian fundametowych

Folię kubełkową układa się wytłoczeniami skierowanymi w kierunku ściany fundamentowej. W takim układzie folia separuje grunt od muru, zaś pustka powietrzna pozwala ścianie „oddychać”. Folię mocuje się do podłoża gwoździami lub kołkami z podkładkami uszczelniającymi w ilości min. 5 szt./m2. Miejscami mocowania folii są strefy ich wytłoczeń (punkty przylegające do ściany). Folię należy łączyć na zakład o szer. 20 cm. Miejsca łączenia zaleca się dodatkowo uszczelnić klejem butylowym, bądź podobnymi materiałami odpornymi na wilgoć. Dla lepszego zabezpieczenia izolacji przed wilgocią i zabrudzeniem należy zastosować listwy końcowe. Mocowanie listew tak jak folii w ilości 3 szt./mb.

6.           KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Kontrola jakości materiałów.

Przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku  z projektem technicznym i zamówieniem.

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania

- Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych

- Nie należy stosować materiałów przeterminowanych

- Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisane do dziennika budowy

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest [m2] dla folii i [mb] dla listwy końcowej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Roboty izolacyjne, jako zanikające wymagają odbiorów częściowych.

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- Stanu podłoża

- Jakości zastosowanych materiałów

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

- Zgodności ich wykonania z dokumentacją (projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem)

- Certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych

- Prawidłowości przygotowanych podłoży

- Dokładności i szczelności wykonania

Odbiór gotowej izolacji następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany (o ile istnieje), spec. Techn. Wykonania i odbioru robót, przedmiar, a także dokumentacja powykonawcza. Izolacja powinna być odebrana jeżeli wszystkie właściwości izoalacji są zgodne z niniejszą specyfikacją, wymaganiami aprobat technicznych, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli choć jeden wynik badań daje wynik negatywny izolacja nie powinna być odbrana.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość jednostek obmiarowych elementów izolacji wykonanej zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Odpowiednie aprobaty techniczne.