D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub 8 cm.

# 2. materiały

2.1.  Betonowa kostka brukowa

Należy stosować kostki brukowe wibroprasowane betonowe grub. 8 cm. Ponadto kostki brukowe powinny spełniać wymagania:	Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,

Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250:1998 [2] i wynosić nie więcej niż 4%.

Mrozoodporność

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 :1998[2].

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:

- próbka nie wykazuje pęknięć,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

- Ścieralność

- Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

- Typ „prostokąt” – kolor czerwony - zajazdy

- 2.2. Cement

- Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze.

- 2.3. Kruszywo

- Kruszywo (piasek) do wypełniania spoin oraz podsypki powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11113:1996.

- Kruszywo łamane do podsypek powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- 2.4. Woda

- Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

# 3. sprzęt

- Nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie lub mechanicznie.

- Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

- .

# 4. transport

- Nie określa się szczególnych wymagań dla transportu.

- Kruszywo w czasie transportu powinno zabezpieczyć się przed rozsortowaniem.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Podłoże

- Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi podbudowa z kruszyw wg ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie .

## 5.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

- Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

- W celu uzyskania równoległego ułożenia kostek zaleca się rozciągać sznurki w odl. 3-5 m. Układanie następuje „od czoła”, tzn. układający stoi na świeżo ułożonej warstwie kostki. Do podziału kostek na części o nietypowych wymiarach stosuje się specjalne urządzenia przycinające.

- Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

- Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

- Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

- Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

# 6. kontrola jakości robót

- Sprawdzenie obejmuje:

- 6.1. Równość nawierzchni

- Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą 4 metrową  i nie powinny przekraczać ±1cm.

- 6..2. Spadki poprzeczne

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

- 6..3. Rzędne nawierzchni

- Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.

- 6.4. Szerokość spoin i wypełnienie

- Wypełnienie spoin, powinno być całkowite na pełną głębokość. Szerokość spoin nie powinna być większa od 3 mm

- 6.5. Grubość podsypki

- Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

- Sprawdzenie cech geometrycznych powinno odbywać się nie rzadziej niż 25 mb lub 500 m2 wykonanej nawierzchni.

# 7. obmiar robót

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

# 8. odbiór robót

- Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi częściowemu i końcowemu.

# 9. podstawa płatności

- Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie i ubicie kostki,

- wypełnienie spoin,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. przepisy związane

Normy

| 1. | PN-B-04111 | Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwykły |
| 3. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwykłego |
| 4. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| 5. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 6. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża |
| 7. | BN-68/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego |
| 8. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. |