D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

WIĄŻĄCA - PROFILOWA

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej	specyfikacji	technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej AC 11W gr. 4 cm 50/70 dla kategorii ruchu KR 3-4 oraz warstwy wiążącej AC16W PMB25/55-80 HIMA .

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania pn.

„Przebudowa - remont nawierzchni dróg Cieszyna w 2019 roku”..

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 oraz warstwy wiążacej AC16W PMB25/55-80 HIMA (ul. Katowicka). Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Stosowane mieszanki      betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. Tablica 1. Stosowane mieszanki